Vigas "I"

| Tamanho Nominal | Altura (A) | Peso | Larguras das Abas (B) | Espessura da Alma (C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | Pol. | mm | Pol. | Kg/m | ib/p | mm | Pol. | mm | Pol. |
| 76,20 x 60,33 | 3 x 2-3/8 | 76,20 | 3 | 8,48 | 5,7 | 59,18 | 2,330 | 4,32 | 0,170 |
|  |  |  |  | 9,67 | 6,5 | 61,24 | 2,411 | 6,38 | 0,251 |
|  |  |  |  | 11,16 | 7,5 | 63,73 | 2,509 | 8,86 | 0,349 |
| 101,60 x 66,68 | 4 x 2-5/8 | 101,60 | 4 | 11,46 | 7,7 | 67,56 | 2,660 | 4,83 | 0,190 |
|  |  |  |  | 12,65 | 8,5 | 69,16 | 2,723 | 6,43 | 0,253 |
|  |  |  |  | 14,14 | 9,5 | 71,02 | 2,796 | 8,28 | 0,326 |
|  |  |  |  | 15,63 | 10,5 | 72,90 | 2,870 | 10,16 | 0,400 |
| 127,00 x 76,20 | 5 x 3 | 127,00 | 5 | 14,88 | 10,0 | 76,20 | 3,000 | 5,33 | 0,210 |
|  |  |  |  | 18,23 | 12,25 | 79,68 | 3,137 | 8,81 | 0,347 |
|  |  |  |  | 21,95 | 14,75 | 83,41 | 2,284 | 12,55 | 0,494 |
| 152,40 x 85,73 | 6 x 3-3/8 | 152,40 | 6 | 18,60 | 12,5 | 84,58 | 3,330 | 5,84 | 0,230 |
|  |  |  |  | 21,95 | 14,75 | 87,45 | 3,443 | 8,71 | 0,343 |
|  |  |  |  | 25,67 | 17,25 | 90,55 | 3,565 | 11,81 | 0,465 |
| 203,20 x 101,60 | 8 x 4 | 203,20 | 8 | 27,38 | 18,4 | 101,60 | 4,000 | 6,86 | 0,270 |
|  |  |  |  | 30,50 | 20,5 | 103,60 | 4,079 | 8,86 | 0,349 |
|  |  |  |  | 34,22 | 23,0 | 105,94 | 4,171 | 11,20 | 0,441 |
|  |  |  |  | 37,94 | 25,5 | 108,25 | 4,262 | 13,51 | 0,532 |
| 254,00 x 117,48 | 10 x 4-5/8 | 254,00 | 10 | 37,80 | 25,4 | 118,36 | 4,660 | 7,87 | 0,310 |
|  |  |  |  | 44,65 | 30,0 | 121,84 | 4,797 | 11,35 | 0,447 |
|  |  |  |  | 52,09 | 35,0 | 125,58 | 4,944 | 15,09 | 0,594 |
|  |  |  |  | 59,53 | 40,0 | 129,31 | 5,091 | 18,82 | 0,741 |
| 304,80 x 133,35 | 12 x 5-1/4 | 304,80 | 12 | 60,71 | 40,8 | 133,35 | 5,250 | 11,68 | 0,460 |
|  |  |  |  | 66,97 | 45,0 | 136,02 | 5,355 | 14,35 | 0,565 |
|  |  |  |  | 74,41 | 50,00 | 139,12 | 5,477 | 17,45 | 0,687 |
|  |  |  |  | 81,85 | 55,00 | 142,24 | 5,600 | 20,57 | 0,810 |
| 457,20 x 152,40 | 18 x 6 | 457,20 | 18 | 81,40 | 54,7 | 152,40 | 6,000 | 11,68 | 0,460 |
|  |  |  |  | 89,29 | 60,00 | 154,61 | 6,087 | 13,89 | 0,547 |
|  |  |  |  | 96,73 | 65,00 | 156,69 | 6,169 | 15,98 | 0,629 |
|  |  |  |  | 104,15 | 70,00 | 158,78 | 6,251 | 18,06 | 0,711 |
| 508,00 x 177,80 | 20 x 7 | 508,00 | 20 | 121,14 | 81,4 | 177,80 | 7,000 | 15,24 | 0,600 |
|  |  |  |  | 126,50 | 85,0 | 179,15 | 7,053 | 16,59 | 0,653 |
|  |  |  |  | 133,94 | 90,00 | 181,00 | 7,126 | 18,44 | 0,726 |
|  |  |  |  | 141,38 | 95,00 | 182,88 | 7,200 | 20,32 | 0,800 |
|  |  |  |  | 148,82 | 100,00 | 184,73 | 7,273 | 22,17 | 0,873 |

Copyright©2000 Net Listas Mídia Virtual